СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОХАСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

ИНТЕНСИВНОСТИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

В.В.  Кузнецов, Ю.В. Кузнецова.

[В сб. «Физические проблемы экологии», МГУ им. М.В. Ломоносова

(М.:МАКС Пресс), № 19, М., 2013, с. 286 - 296].

Рентгеноструктурный анализ вещества в настоящее время строится, как правило, на основе анализа монотонных изменений интенсивности рентгеновского излучения в области границы геометрической тени (см., например, [9]). В этом случае исследуемый образец выступает в роли «полупрозрачного» экрана (стенки), т.е. предполагается, что «прозрачность» вещества в области границы геометрической тени обусловлена характером взаимодействий электромагнитных волн с исследуемым образцом, в рамках которых формируется модель рассеивания рентгеновского излучения.

Целью данной работы является спектральный анализ колебаний интенсивности рентгеновского излучения, обусловленных стохастическими особенностями прозрачности порошкообразных веществ.

1.  В большинстве случаев для количественной оценки дифракционных эффектов первого приближения используют модели рассеивания электромагнитного излучения рассеивающими центрами, в качестве которых могут быть:  составляющие  кристаллической решетки, граница геометрической тени  отверстий, нелинейные формы границ взаимодействия излучения с веществом и т.д. [1,9]. При этом полученный результат исследований  во многом определяется выбранной моделью дифракции рентгеновского излучения.

Учитывая, что любые отклонения волновых движений от законов геометрической оптики представляют собой дифракцию волн [1],

осцилляции интенсивности  прошедшего через исследуемый образец  рентгеновского излучения  I(s)  (или I(q) = I(s/2π), q = s/2π) в области геометрической тени, создаваемой образцом,  могут рассматриваться как пример такой дифракции.  При этом моделью  интенсивности прошедшего излучения может быть соотношение:

I(s) = I1(s) + ε I2(s) + ε2 I3 (s) = I1(s) + ε [ I2(s) +  ε I3 (s)] = I1(s) + ε I2* (s),   (1.1)

где: ε << 1 – малый параметр;  I2* (s) =  I2(s) +  ε I3 (s);

I1(s) – составляющая интенсивности рентгеновских волн, для которой монотонные изменения интенсивности излучения в области геометрической тени обусловлены рассеиванием электромагнитных волн рассеивающими центрами исследуемого вещества;

I2(s) - колебания интенсивности рентгеновского излучения, связанные с неоднородной плотностью исследуемого вещества (например, стёкла или порошкообразные образцы)   и описываемые соотношениями, полученными в соответствии с теорией геометрической оптики (например, при выполнении условия постоянства волновой энергии в лучевой трубке);

I3 (s) – колебания интенсивности рентгеновского излучения, связанные с дифракционными (нелинейными) эффектами  в области  границы  геометрической тени (например, при  наличии диффузии энергии волн вдоль волнового фронта, или при условии обмена энергией между лучевыми трубками [8,9]).

Заметим, что поскольку разновидностей моделей отклонений волновых процессов от законов геометрической оптики,  представляющих собой дифракцию волн, достаточно много, модель (1.1) является не единственным подходом к описанию дифракционных эффектов.

Рассмотрим периодическую систему отверстий.  “Дифракционной решеткой можно назвать любое устройство, обеспечивающее периодическую модуляцию падающей волны по амплитуде  или по фазе, или одновременно по обоим  этим параметрам” [1, стр.369], т.е. описанную выше систему отверстий можно трактовать как дифракционную решетку.

Если пренебречь эффектами, связанными с взаимодействием электромагнитной волны с веществом, т.е. рассматривать интенсивность излучения в рамках линейной оптики, то упрощенная модель интенсивности электромагнитного излучения  I(x), прошедшего через систему таких отверстий,  определяется выражением:

1 ,  если        xj * < x < (xj* +  s* )

I(x)/ I0 =

0,   если         xj* + s* < x < x*j+1                 (1.2)

Здесь I0 – интенсивность электромагнитного излучения, падающего на систему отверстий; xi* – координата начала “ i - го” отверстия;

{I(x)/ I0 } – безразмерная интенсивность электромагнитного излучения, прошедшего через систему отверстий;  i  –  порядковый номер отверстия;  s* - размер отверстия; d* - расстояние между отверстиями.

В непосредственной близости от решетки  соотношение (1.2) при  s* = d*  может быть представлено в виде:

1/2,    если    Sin [π x /( s*)] > 0

y(x) = [I(x)/ I0 ] – 1/2 =         0 ,    если     Sin [π x /( s*)] = 0

- 1/2,   если    Sin [π x /( s*)] < 0,     (1.3)

где  среднее значение  функции  I(x)/ I0  равно  1/2, т.е.  E[I(x)/ I0] =  1/2 , E[y(x)] = 0, E[..] – оператор математического ожидания.

Соотношение (1.3) позволяет представить модель изменений плотности вещества ρ(x)  в виде  v(x) = - y(x), т.е.:

- 1/2,    если    Sin [π x / s*] > 0

v(x) = [ρ(x)/ ρ0 ] – 1/2 =         0 ,    если     Sin [π x / s*] = 0

1/2,   если    Sin [π x / s*] < 0,     (1.4)

и по спектру регистрируемым  детектором интенсивности излучения можно судить о структуре распределения плотности вещества.

Поскольку “суммарная интенсивность рассеивания (рентгеновского излучения) определяется исключительно количеством рассеивающей материи”[11, с.15], разложение функции y(x) (1,3)-(1.4) в ряд Фурье позволяет судить о структуре рассеивания рентгеновского излучения, и, как следствие, о структуре плотности рассеивающих центров полидисперсного вещества.

Разложим функцию  z(u) = a y(u) в ряд  Фурье, обозначив:

u =  π x / s* ;   s* = d*;   a = π/2.                (1.6)

В этом случае  соотношение (1.3) с учетом (1.6) преобразуется к виду:

z(u) = - π/4   при   – π  < u  < 0

z(u) =    0     при    u  = – π, 0,  π, …                           (1.7)

z(u) =   π/4   при       0  <  u < π

т.е. функция z(u) может быть представлена в виде тригонометрического ряда:

∞

z(u) =  Σ (1/(2k-1)) sin[(2k-1)u]   =

k=1

= sin(u) + (1/3) sin (3u) + (1/5)sin(5u) +…+ [1/(2k-1)]sin[(2k-1)u] +… (1.8)

В соответствии с (1.8) дисперсия D[z(u)] переменной z(u) определяется соотношением:

D[z(u)] = (1/2) [1+  1/9 + 1/25 +…] ≈  1/2 = D [sin (u(x))],    (1.9)

На рис.1 представлена интенсивность прошедшего через отверстия излучения

в соответствии с приближениями тригонометрического ряда (1.8) [12].

Рис.1   Интенсивность прошедшего через отверстия излучения

в соответствии с приближениями тригонометрического ряда (1.8) [12].

Обозначения:

Ряд 1  -   z(u),   ( см.(1.7));        Ряд 2  -   sin(u);

Ряд 3  -   sin (u) + (1/3)sin (3u) + (1/5) sin(5u),  (см.  (1.8))

Таким образом, разложение (1.8) позволяет в рамках первого приближения представить интенсивность прошедшего через периодическую решетку излучения в виде:

z(u) ≈  sin[u(x)] = sin( πx / s*) = sin (2π g x) = sin (kx),             (1.10)

где g = k/(2π) = 1/(2s*) – “частота отверстий” (плотности вещества).

Если воспользоваться гипотезой, в соответствии с которой в пространстве между образцом и экраном (регистратором излучения) «вдоль фронта» электромагнитной волны формируется  поток волновой энергии (т.е. имеет место «передача волновой энергии вдоль волновых фронтов, или обмен энергией между волновыми трубками»[ 1,7 - 9]), то в соответствии с (1.1)    имеет место  приближение I3 (s).  В этом случае на экране (регистраторе) будут формироваться колебания интенсивности  излучения  в соответствии с соотношением (1.10) с амплитудой осцилляций,  зависящей от расстояния от образца до экрана и интенсивности энергообмена между лучевыми трубками.

2. Соотношение (1.10) представляет собой одномерную периодическую функцию и является моделью интенсивности прошедшего излучения только для периодических (кристаллических) образцов.  В случае порошкообразных образцов и частично упорядоченных структур (например, стекол) из-за стохастичности расположения кристаллических микро – частиц, а также

из-за хаотичной упаковки этих частиц соотношение (1.10) должно обладать стохастическими свойствами. В этом случае модель (1.10) должна быть дополнена [2- 5] случайной  функцией –  фазой φ(x) , т.е.:

z*(u(x)) ≈ sin{γx + φ(x)},                            (2.1)

где   γ = 2π g;    u(x) = 2π g x + φ(x); φ(x) – фаза, представляющая собой процесс броуновского движения (винеровский процесс), для которого [5]:

E[φ(x)] = 0; m2 = D[φ(x)] = σ2(x) ≈ σ02 x ; D[φ(x+v) - φ(x)] =σ02│v│;   (2.2)

Учитывая стохастический характер разброса неоднородностей  и, как следствие, соответственно  стохастический характер колебаний интенсивности рассеянного излучения целесообразно для исследования структуры рассеивающих центров использовать  аппарат корреляционно – спектрального анализа колебаний интенсивности излучения [2-5,10].

Автоковариационная функция R(v) колебаний (2.1) будет иметь вид [2- 5]:

R(v) = E[sin(γx + φ(x))sin{γ(x+v)+φ(x+v)}] = R0 exp[-μv]cos(γv) = R0K(v),  (2.3)

где  v – величина сдвига;  θ(x,v) = [φ(x+v) - φ(x)] - величина изменения фазы;

μ = σ02 /2.

Таким образом, для оценки частоты γ и, соответственно, для оценки размера зон прозрачности могут быть использованы:

a)  преобразование Фурье, если образец обладает свойствами регулярности;

b)  корреляционно-спектральный анализ, если имеют место стохастические свойства.

3.    Обычно для расчета спектра стохастических колебаний используется интегральное Фурье – преобразование автокорреляционной функции, в соответствии с которым взаимосвязь нормированной спектральной плотности S(f) и  автокорреляционной функции  K(u)   определяется выражениями [12]:

(3.1)

(3.2)

Соотношения (3.1) и (3.2) позволяют найти взаимосвязь функций K(u) и S(f) в явном виде, причем  для колебаний соответствующих модели (2.1) имеют место соотношения [2 – 5; 10]:

R(u) = R0 K(u) = R0 exp [-μ│u│] Cos [2π f0 u] = R0 F(u) Cos [2π f0 u] ,     (3.3)

S*(f)= R0 S(f) = R0 { μ /[ μ² + [ 2π (f + f0 )]²] + μ /[ μ² + [ 2π (f  - f0 )]²]}.  (3.4)

Для вычислений “сглаженной” функции  S*(f) (“сглаженных” выборочных спектров)  обычно используются “ корреляционные окна”[10]. В дальнейшем при вычислениях спектральной плотности S*(f) воспользуемся экспоненциальным временным корреляционным окном Кузнецова [11], которое в первом приближении совпадает с корреляционным окном Бартлетта [10]:

WK (u) = exp[- μ0 u ] ≈ 1- μ0 u = 1 – ׀ u׀/M = WB(u) .                         (3.5)

где    μ0 = 1/M,  M – размер автокорреляционной функции, использованной для получения выборочного спектра; WB(u) =1 – ׀ u׀/M – корреляционное окно Бартлетта. В этом случае в соответствии с (3.3) и (3.5) получим:

WK(u) K(u) = exp[- μ0 u ]{exp[- μ u] cos (2π f0 u)} = exp[-(μ* u)] Cos[2π f0 u] ,

где  μ* = (μ + μ0 ), т.е. использование экспоненциального окна позволяет, в случае необходимости, восстановить исходный вид спектра.

4.  При проведении экспериментальных исследований имели место следующие параметры измерений [6, 9]:

s = (4π sin θ) / λ0 – независимая переменная {модуль вектора рассеивания

(0,1 < s < 4 нм-1);  ( δs = 0,022 Ǻ-1)}.

λ0  = 0,1542 нм -  длина волны рентгеновского излучения;

k0 =  (2π) / λ0 – волновое число (k0 = 40,726 нм-1);

2θ – угол рассеяния (0,00123 < θ < 0,00491, rad);

L* ≈ 0.35м  – расстояние от образца до детектора.

При вычислении спектральных параметров колебаний интенсивности рентгеновского излучения были использованы переменные [7]:

m = s / (δ s) = θ / (δθ) = x / (δx) - безразмерная координата точки регистрации интенсивности излучения;

δs35 = (4π / λ0) (δθ) =2k0 (δθ) - приращение модуля вектора рассеивания (при L* ≈ 0.35м);    (δθ) = δs35 /(2k0) – безразмерная переменная (L* ≈ 0.35м);

δx35  = L35* (δθ) = (L35* δs35 /(2k0)) = λ0 L* δs35 /(4π) – приращение координаты  точки регистрации интенсивности излучения (L* ≈ 0.35м).

δs08 = (0,8/35)δs35 = η δs35 = 0,023 δs35  - приращение модуля вектора рассеивания (при L* ≈ 0.008 м).

Здесь  (δ s);  (δθ) ;  (δx) – размеры дискретности измерений. При этом величина L* может быть принята как размер образца (L*= 0, 008 m), если “предполагать”, что детектор находится на поверхности образца, и равна значению L* = 0,35 m , если фиксировать размеры прозрачности в соответствии  с размерами изображения на экране.

5.  Анализ колебаний интенсивности рассеивания рентгеновского излучения осуществлялся в рамках  модели (1.1):

I*2 = [I2(s)+ ε I3 (s)].                   (5.1)

Методом наименьших квадратов было найдено [6], что  I1(s)  =   A x - m   ,     где A = const  ; m ≈ 2, что позволило отфильтровать низкочастотную часть спектра.   На рис.2 представлен фрагмент функции I*2(s).

Рис. 2  Фрагмент  регистрации стохастических колебаний

интенсивности рассеивания рентгеновского излучения.

Как видно на  рис.2 имеют место стохастические колебания  с высоким уровнем стохастичности, которые в первом приближении могут быть интерпретированы  как “белый шум”. Вычисленные значения автокорреляционной функции колебаний интенсивности рассеивания

также можно рассматривать с позиций модели “белого шума”, т.е.:

1,                                      при  v = 0                       1,   v = 0

K1(v) =     0  ( ׀K1(1)׀ << 0,0025 ),   при  ׀v׀=1 ;   K1(v) =

0  (׀K1(v)׀  <<  6*10-6 ),   при  ׀v  > 2                     0,  ׀v׀ > 0 ,    (5.2)

В соответствии с (5.2)  автоковариационная функция RII(v) имеет вид:

σI2 ,      v = 0

RII(v) =

0  ,      v ≠ 0                                                     (5.3)

т.е. спектральную плотность стохастического процесса можно определить как:

ГI (k) = σI2 Δ,          -1/(2Δ) < k < 1/(2Δ).

При этом волновые числа (частоты)   -1/(2Δ) < k < 1/(2Δ)  имеют одну и ту же мощность (или дисперсию). Автокорреляционная функция (5.2) подтверждает в целом представление анализируемого процесса в виде  модели “белого шума”. Тем не менее такой подход можно рассматривать как приближенную оценку автокорреляционной функции (и, соответственно, спектральной плотности). Более точное представление дает исследование  отношения “сигнал - шум” в ограниченном  “частотном”  диапазоне.

В работах [2 - 5] было показано, что  вычисление автокорреляционной функции при постоянной величине интервала осреднения позволяет выделить периодические составляющие  автокорреляционной функции и обеспечить

величину отношения  [(сигнал)/(шум)]  β  > 1. В определенном смысле такая операция эквивалентна статистической фильтрации высокочастотных колебаний (например, методом “скользящего среднего”).

6.  На рис. 3 представлена автокорреляционная функция колебаний интенсивности рассеивания рентгеновского излучения (см. рис.1) с интервалом осреднения  ΔT* = 1,1 Ǻ-1 .   Следует отметить, что форма колебаний, представленных на рис.3, больше напоминает сглаженные прямоугольные импульсы (см. рис.1), чем колебания синусоидальной формы.

Рис.3 Автокорреляционная функция колебаний интенсивности

рассеивания рентгеновского излучения (du (= Δs*) = 0,022 Ǻ-1).

Интервал осреднения  ΔT* = 1,1 Ǻ-1.

Автокорреляционная функция колебаний получена в соответствии с рекомендациями, представленными в  работах  [2-5]  (рекомендации для вычислений Q-спектров)  при постоянном интервале осреднения (Nm = 50 точек), что позволило отфильтровать высокочастотные составляющие (метод – “скользящее среднее”). Как видно на рис. 3 область корреляционной зависимости не выходит за интервал точек  Δm  [0 - 1], что позволяет использовать гармонический анализ Фурье для построения спектра в интервале точек Δm  [1 - 40].

Результаты вычислений представлены на рис.4 в виде суммарного нормированного спектра колебаний автокорреляционной функции. При этом диагональная прямая линия (ряд 2) представляет собой суммарный нормированный спектр белого шума [10], а верхняя - “75% - я” верхняя доверительная граница белого шума (в соответствии с критерием Колмогорова - Смирнова [10]).

Как видно на рис. 4, область повышенной прозрачности находится в диапазоне  (3 - 5) гармоник ≈ (3,5 -  5,8)Ǻ, т.е.  спектр, представленный на рис.4, может быть представлен в виде двух частей:

a)  в интервале частот повышенной прозрачности образца, т.е. в области  “информационной” части спектра {m  [0 , 7]}  (рис.6);

b) в интервале частот “белого шума” {m  [7, 18]}  (Рис.5).

Рис.4  Суммарный нормированный спектр S*.

Обозначения:

Ряд 1 -  суммарный нормированный спектр, полученный в результате анализа измерений интенсивности дифрагированных рентгеновских лучей.

Ряд 2 - суммарный нормированный спектр идеального белого шума

с  независимыми значениями интенсивности гармоник [6,12].

Ряд 3.  -  S11* - “75% - я” верхняя доверительная граница белого шума.

где    f1 = 1/(NΔ) = 1,1655 Ǻ - основная гармоника;

fm = f1 m  -  “m  - я” текущая гармоника (m < N/2); Tm = 1/fm = Δ(N/m).

Рис.5  Нормированная составляющая суммарного белого

шума. Обозначения:

Ряд 1.  -  S* - спектр колебаний интенсивности рассеянного излучения;

Ряд 2.  -  Sб* -  “идеальный” спектр “белого шума”;

Ряд 3.  -  S11* - 75% - я нижняя доверительная граница белого шума;

Нижняя “75% -я доверительная граница“ представлена на рис.5 в соответствии с критерием Колмогорова - Смирнова, для которого каждая четвертая точка спектра может выходить за эти границы, даже  для реального  спектра “белого шума”.

На рис. 6 представлена составляющая спектра повышенной прозрачности исследуемого вещества. (Представленный спектр сопоставлен с теоретической спектральной плотностью (3.4) при значении μ = 6.)

В соответствии с рис. 6 и результатами работы [ 5,6 ] может быть определена “степень монохроматичности” осцилляций  γ  при помощи  соотношений:

γ  = (f2 -  f1 ) / f0 = Δf / f0  ≈  μ / (πf0)  = 2μ / ω0 = 2/(ω0 Smax),     (6.1)

где    S(f2) = S (f1 ) = (1/2)S(f0) = Smax /2;  μ1  = 1/ Smax**  ≈ 3 (т.е. с учетом условия нормировки  Фурье – преобразования получим: μ  = (2 μ1)= 6).

Таким  образом, в соответствии с рис.6 найдем:

γ ≈ Δf / f0 ≈ 0,5;   f0 =4;     μ ≈ (π f0 γ) = 3,14*4*0,5 ≈ 6 .           (6.2)

Рис.6  Нормированные спектры, полученные

a)  по результатам экспериментальных измерений (ряд 1);

b)  в соответствии с соотношениями (1.7) (ряд 2).

Необходимо заметить, что полученные значения “степени монохроматичности” осцилляций являются в достаточной мере приближенными из-за малой величины исследуемого массива – 0,86 Ǻ-1(39 точек).

7. Для более точной оценки “степени  монохроматичности“ воспользуемся корреляционно-спектральным анализом массива данных большего объема.

На рис.7 представлен нормированный спектр стохастических колебаний интенсивности рентгеновского излучения, прошедшего через образец.

Рис. 7 Нормированный спектр осцилляций интенсивности рентгеновского излучения, прошедшего через полидисперсный образец.

Обозначения:

Ряд 1.  -  S*(k*) - Результирующий спектр колебаний интенсивности излучения, полученный при помощи корреляционно-спектрального анализа; σ02 ≈ 0,954 ≈1.

Ряд 2.  -  S2*(k*) - Составляющая спектра c нормированным волновым

числом максимума спектра k*02 = 12,5; γ ≈ Δf / f0 ≈ 5/12,5 ≈ 0,4;

Λ02 = 11(μ); k02 = (2 π)/Λ02 = 0,57 (μ-1);                                    σ22 ≈ 0,55

Ряд 3.  -  S1*(k*) - Составляющая спектра c нормированным волновым

числом максимума спектра k*01 = 8; γ ≈ Δf / f0 ≈ 4/ 8 ≈ 0,5;

Λ01 = 17,1(μ); k01 = (2 π)/Λ01 = 0,368 (μ-1);                                 σ12 ≈ 0,22

Ряд 4.  -  S3*(k*) - Составляющая спектра c нормированным волновым

числом максимума спектра k*m = 21; γ ≈ Δf / f0 ≈ 4/21 ≈ 0,19;

Λ03 = 6,5(μ); k03 =(2 π)/Λ03 = 0,97 (μ-1);                                      σ32 ≈ 0,165

Ряд 5.  S4*(k*) - Составляющая спектра c нормированным волновым числом

максимума спектра k*04 = 2; γ ≈ Δf / f0 ≈  1;

k*04 =2 ; Λ04 = 25,8 (μ); k04 = (2 π)/Λ04 = 0,243 (μ-1);        σ42 ≈ 0,085

Ряд 6.  -  S*(k*) = S1*(k*) + S2*(k*) + S3*(k*) + S4*(k*) –   Суммарный

нормированный  спектр колебаний интенсивности излучения, полученный

в соответствии с формулой (3.4);

σ00 2 ≈ σ12 +  σ22 + σ32 + σ42 ≈ 1,027;

p1 = σ12/ σ02 ≈ σ12 ; p2 =  σ22 ;   p3 =  σ32  ;    p4 =  σ42 ;

т.е.               kср = p1 k01 + p2 k02 +p3 k03 +p4 k04  =

= 0,22*0,368+0,55*0,57+0,165*0,97+0,085*0.243= 0,576 μ-1  ; Λср = 10,9 μ .

Как видно на рис. 7, имеют место четыре группы  спектральных составляющих (кластеров), представляющих суммарную спектральную плотность (рис.6) и (рис.7; ряд 6). При этом определение дополнительных спектральных параметров может быть выполнено на основе определения центральных и начальных спектральных моментов.

Литература.

1. Борн М., Вольф Э. Основы оптики.- изд. 2-е, пер.,М., Наука, 1973, -720с.

2. Кузнецов В.В. Литературный обзор - www.fortuneline.ru/vvk/index.html.

3.Кузнецов В.В.,  Кузнецова О.В. -Моделирование  активности нейронной системы в процессе интеллектуальной деятельности. - Препринт. М.,  физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1995, с. 1-62 .

4.Кузнецов В.В., Кузнецова О.В. Анализ стохастических процессов. – «Физическая экология (физические проблемы  экологии)», МГУ им. М.Ломоносова, М.,  № 4, 1999, с. 167 – 173.

5. Кузнецов В.В., Кузнецова Ю.В. Анализ стохастических движений осциллятора.   – В сб. «Физические проблемы экологии», МГУ им.

М.В. Ломоносова (М.:МАКС Пресс),  № 18, М., 2012, с. 192- 206.

6. Кузнецова Ю.В.  Исследование структурных параметров полимерных композитных систем с наночастицами методами мало углового рентгеновского рассеяния. – Дипломная работа, Физ. ф-т   МГУ им. М.В.Ломоносова, М., 2009, с. 1- 24.

7.   Галенин Б.Г., Кузнецов В.В.   Моделирование трансформации волн

в прибрежной зоне. – Водные ресурсы, №1, 1980,, с.156-165.

8.  Галенин Б.Г., Кузнецов В.В.  Математическая модель рефракции и дифракции волн на акватории порта.  -  в кн.: «Вопросы развития и совершенствования работы морского транспорта» (Труды Союзморниипроект), ЦРИА «Морфлот», М.,1978, с.48-52.

9.  Свергун Д.И., Фейгин Л.А.   Рентгеновское и нейтронное малоугловое  рассеивание.  – М., “Наука “, 1986, - 280с.

10.  Г. Дженкинс, Д. Ваттс   Спектральный анализ и его приложения. –

т.1-2,  изд.Мир, М., 1971, с. – 316.

11.  Кузнецрв В.В. Спектральные и статистические свойства стохастических  движений осциллятора. -  В сб. «Физические проблемы экологии», МГУ им. М.В. Ломоносова (М.:МАКС Пресс), № 19, М., 2013.